AGEUS 530

Strukturální lepidlo, tmel

AGEUS 530 je dvousložkové metakrylátové lepidlo určené ke strukturálnímu, konstrukčnímu spojování a lepení termoplastů, kovů a kompozitů. Při mísícím poměru 1:1 má pracovní dobu 4-6 minut a dosahuje do 10-15 minut 75% svých pevnostních parametrů při pokojové teplotě. Produkt vytváří kombinaci vysoké pevnosti, tvrdosti při zachování schopnosti lepit, spojovat široké spektrum podkladových materiálů.

Výhody:

- vynikající odolnost ve střihu, nárazu a odlupování v širokém rozsahu teplot

- 100% vytvrzení hmoty, žádný únik rozpouštědel

- nestékavá konsistence, schopnost vyplnit mezeru do 4 mm

- odolné povětrnostním vlivům

- vytvrzuje při pokojové teplotě, není nutná příprava povrchu před lepením

Použití:

Aplikujte na místo předem zdrsněná, zbavená mastnot, nečistot a volných částí. Na odmaštění použijte LPS Zero Tri. Na promísení produktu můžete použít i dodávaný mísící aplikátor. Doporučená aplikační teplota je mezi 10 až 30°C.

Doporučené aplikace na:

PVC, vinyl, ocel, litina, ABS, hliník, akryláty (PMMA), nerez oceli (doporučen primer Metal prep 90), polyestery, LMR, styrény, sklolamináty, vinyl estery, fenoly, PC směsi, polysulfony, PBT směsi, PET směsi, epoxidy,  gelové nátěry a potahy, polyuretany

Fyzikální charakteristiky:

Barva							bílá (A), žlutá (B)

Mísící poměr						1:1

Pracovní doba					4 – 5 minut

Vytvrzení do transportní pevnosti			do 12-15 minut

Vytvrzení na plnou odolnost			do 24 hodin

Bod vzplanutí					9°C

Roztažnost						15-25%

Následující hodnoty jsou po 7 denním vytvrzení

Přilnavost						25 N/mm2

Teplotní odolnost v suchém prostředí		-50°C až +120°C

Hustota						1,01 (A), 0,96 (B)

Skladovatelnost 					12 měsíců, nejlépe v lednici při 7-12°C

Vynikající chemická odolnost proti ropným látkám, kyselinám a zásadám (pH 3-10) a solím.