AGEUS R Protect

Nano ochrana disků

Nano ochrana na disky kol automobilu. Po správné aplikaci poskytuje dlouhodobou ochranu povrchu před ulpíváním zbytků z brzdového obložení a špíny z cest. Velmi jednoduché pro aplikaci. Do budoucna zjednodušuje čištění disků kol. Odstraňování ledu a námrazy bude vyžadovat Vaše menší úsilí.

Balení obsahuje následujících 6 ks: čistič disků 50 ml, nano ochranu 35 ml, 2 suché utěrky 32x34 cm, 2 ks čistících vlhčených utěrek na ruce 20x20 cm.

Pracovní postup: Nikdy neaplikujte na vlhký povrch, za mlhy, deště nebo za jiných podobně zhoršených klimatických podmínek. Neaplikujte ani za silného slunce na vyhřáté disky. Při nedodržení těchto základních podmínek nedojde k vytvoření správných vazebních sil. Produkty jsou vhodné pro veškeré typy disků mimo pochromovaných.

Čím více se Vám podaří disky vyčistit, tím lepší bude konečný výsledek. Proto doporučujeme využít naše vodou ředitelná odmašťovadla na ještě dokonalejší předčištění (LPS Precision Clean nebo Ambersil Aqua Safe – nenechávejte je ale na disku nikdy zaschnout). Možno použít i WAPku.

Nastříkejte přiložený čistič disků a očistěte disk za pomocí suché utěrky ze setu. Odstraňte veškeré zbytky prachu, vosků, hmyzu a jiných nečistot, které by jinak bránily dokonalému přilnutí nano ochrany.

Nastříkejte nyní nano ochranu do druhé přiložené, suché utěrky tak, až bude dokonale vlhká až mokrá.

Nyní aplikujte nano ochranu na celý povrch disku tak, že se budete snažit vytvořit jednolitou vrstvu na celé ploše.

Rozleštěte nano ochranný film pomocí utěrky do sucha.

Nyní jsou disky Vašeho automobilu dokonale chráněny. Film je UV odolný. Čistící proces bude vyžadován za delší časový úsek a bude jednodušší a méně pracný

Pro další čistění disků používejte čisticí prostředky a postupy tak jak jste zvyklí. Při poklesu nano ochranného efektu (po delší době) zopakujte celý proces.

Nyní si můžete očistit Vaše ruce za pomocí 2 ks vlhčených ubrousků.