Ambersil Food Grease FG

NSF H1 plastické mazivo

Food Grease FG je víceúčelový mazací tuk, vhodný pro všechny typy ložisek, čepů malých soukolí a kluzných částí. Produkt po aplikaci penetruje a díky tomu se mazací tuk dostane do požadovaných, nepřístupných míst. Po vyprchání rozpouštědla se vytvoří plastické mazivo NLGI třídy 2.

Výhody:

- NSF H1 registrace, číslo 140258 pro použití v potravinářském průmyslu

- NLGI třída 2 ve spreji

- Dobrá penetrace před vytvořením plastického maziva

- Středně výkonné plastické mazivo

- Dobrá termální stabilita: odolává páře

Příklady použití:

Před použitím dobře protřepejte sprej a aplikujte na požadované místo v dostatečném množství.

Fyzikální charakteristiky:

NSF registrace, kategorie			H1, číslo 140258

Barva a skupenství				průhledná, gelovité

Nosič 			 			anorganický gel

Základový olej				minerální

Viskozita základového oleje		160 cST

Základové mýdlo, zpevňovadlo		hliníkový komplexc

Bod skápnutí					250°C

Pracovní teplota				-20°C až 140°C (krátkodobě až 180°C)

Food Grease FG je k dostání v těchto baleních:

400 ml sprej