LPS Food Grade Machine Oil

Potravinářské průmyslové mazivo

Průmyslové potravinářské mazivo s velmi jemnou konzistencí a univerzálním použitím

- NSF H1 registrace pod číslem 129000

- Splňuje podmínky USDA H1 – 1998

- Splňuje FDA regulace 21-CFR-178.3570 pro náhodný styk s potravinami

- Penetruje a uvolňuje zatuhlá spojení

- Poskytuje vynikající mazací vlastnosti

- Neobsahuje silikon

- Bezbarvý, netoxický produkt bez zápachu

- Eliminuje přilepování a skřípání

- Bezpečný pro většinu povrchů

- Invertní ventil pro aplikaci v různých polohách

- Vysoká užitná hodnota

Typické možnosti aplikace, kde je LPS Food Grade Machine Oil v potravinářství používán:

Lahvárny a stáčecí linky	Sypátka a násypky		drážky a korýtka	dopravní pásy

řezací zařízení		plničky		vozíky		kráječe		skluzy a dopravní cesty

povětrnostní zábrany v průjezdech		vedení oken, dveří a vrat

LPS Food Grade Machine Oil je k dostání v těchto baleních:

400 ml sprej

Všeobecné informace:

Food Grade Machine Oil je víceúčelový mazací produkt určený pro použití v potravinářství. Produkt má registraci NSF H1 pod číslem 129000. Produkt výborně penetruje a uvolňuje zatuhlá spojení. Food Grade Machine Oil splňuje podmínky dané USDA H1 – 1998. Splňuje FDA specifikaci 21-CFR-178.3570 pro náhodný styk  potravinami. Food Grade Machine Oil neobsahuje silikon ani chlorovaná rozpouštědla. Produkt je bezpečný pro použití na kovech, dřevu a většině plastových povrchů.

Vlastnosti:

Bod vzplanutí :79(C

Měrná hustota : 0.825 průměrně

Pohon spreje: oxid uhličitý

Pracovní teploty: -9(C do 149(C