**AGEUS FofrBond**

**Univerzální lepidlo a těsnění**

AGEUS FofrBond je zcela nová technika lepení a utěsňování na bázi hybridních polymerů. Jeho obrovskou výhodou je rychlost vytvrzování a možnost lepení plošných spojů. FofrBond je dvousložkový lepící a těsnící tmel, který neobsahuje izokyanáty, je neutrální a bez zápachu. FofrBond kombinuje v jednom výrobku výhody montážního lepidla, P.Ú.lepidla, lepidla na dřevo, silikonového tmelu, instalatérského tmelu a akrylátové a butylové pryže. FofrBond odolává ultrafialovému záření a zabraňuje plesnivění, eliminuje vliv baktérií. Produkt tvrdne bez smršťování, je odolný vibracím a zůstává pružný.

*Typická použití:*

Použití FofrBondu je opravdu velmi široké. Je doporučován pro použití na kovech, sklu, plastech, kamenech a zdivech, dřevu, polystyrenu, polyuretanu, dřevotřísce. Velmi vhodný pro elastické lepení – lišty, profily, plechy, švy, překryvy, spáry a trhliny. Vhodný pro venkovní i vnitřní použití.

*Aplikace:*

Aplikační místo musí být suché, zbavené veškerých starých těsnění a volných částic. Odmastěte pomocí AGEUS SuperČistič. Před každým použitím je třeba zajistit, aby směšovač, který má být použit, byl správně nasazen na stříkačku / kartuši a také, že kartuše je správně vložena do vytlačovací pistole. Po nasazení směšovače je bezpodmínečně nutné vytlačit stranou ( mimo lepené plochy ) malé množství lepidla

cca 2 – 4 cm, čímž se zajistí dokonalé promísení obou komponent, jinak může být lepící schopnost produktu snížena. K uhlazení je možno použít AGEUS P Clean.

*Technická data:*

Barva světle šedá

Teplota při zpracování +5C až 40C

Teplotní odolnost -40C až 90C

Balení 65 gr kartuše

Hustota 1,4

Skladovatelnost 9 měsíců v originálním neotevřeném balení

Počátek tuhnutí 15 minut

Konečné vytvrzení 1 hodina

Vyplnění spáry 25 mm

Pevnost v tahu 2,2 MPa

Pevnost ve střihu 1,3 MPa

Prodloužení v přetržení 350%