**Ageus Aqua**

**ložiskový tuk odolný vodě a korozi**

Aqua je speciálně odolný proti vymývání tekoucí vodou a zajištění dlouhodobých mazacích schopností při plném ponoření ve slané nebo sladké vodě.

**Výhody:**

1. vynikající odolnost proti sladké nebo slané vodě
2. odolává vyplavování vodou
3. dobrá přilnavost k povrchu
4. excelentní protikorozní odolnost
5. dobrá zátěžová odolnost
6. redukuje otěr a opotřebení
7. prodlužuje mazací intervaly
8. snižuje spotřebu mazacích tuků
9. vysoká kvalita ochrany ložisek

**Typické aplikace Ageus Aqua :**

- čerpací stanice - úpravny vody - separační tanky - myčky

- papírenský průmysl - laminovací zařízení - vodní stavidla a vrata

**Fyzikální vlastnosti:**

Vzhled modrá

Vůně ropná

Teplotní rozsah mazání -42°C až 150°C

Bod skápnutí 260°C

NLGI třída č. 2

Specifická hustota 0.96

Zátěžový test 4 koulí 315 kg (695 lb)

Zátěžový test Timken „OK“ Load 22.8 kg (50 lb)

Možnost dodání aplikačních pomůcek - pistole pro cartridge, soudky.