AGEUS HTBL

vysokoteplotní ložiskový tuk

AGEUS HTBL je exkluzivní kombinace speciálně navržených vysokoteplotních tuků a olejových přísad, které umožňují dlouhodobé mazání do teploty 425°C.  Tento produkt je doporučen pro mazání kuličkových a válečkových ložisek, pouzder, otevřených i krytých ložisek. Produkt obsahu speciální grafitové částice a dosahuje tímto excelentních mazacích schopností. Díky obsahu speciální aditiv odolává oxidaci a chrání proti vzniku koroze na zařízení.

- vynikající vysokoteplotní mazací schopnosti

- dobrá odolnost proti vysokému tlaku

- neobsahuje částečky kovu

Příklady použití:

ložiska výrobních pecí			pece a pecní vozíky

sušárny a odlévací stroje		vysokoteplotní odsávače

Omezení:

- Produkt není kompatibilní s tradičními tukovými mazivy. Před nasazením produktu je nutno odstranit starý mazací tuk.

- Rychlostní koeficient (n.dm) je menší než 150 000

Fyzikální charakteristiky:

Barva							černá

Mazací teplotní rozsah				od +200°C do +425°C

Velikost částic					maximálně 0,0254 mm

Měrná hmotnost					0,96

ASTM testovací metoda

NLGI třída						1/2		D-217

Bod vzplanutí					>301°C	D-92

Pracovní penetrace (60 zdvihů)			290		D-217

Měděný korozní test (100°C, 24 hodin)		bez koroze	D-130-83

Koeficient tření („K“ faktor)				0,140

Koeficient tření (4 koule) 75°C			0,7		D-2266

Odolnost proti vodě					vynikající pro slanou i sladkou vodu

Balení:

400 gr cartridge

15,9 kg soudek