GREASIL 400

Silikonový tuk

SGM 494 je vodě odolný silikonový tuk, který je bez vůně, chuti a bodu tání. Je určen především pro elektro aplikace. Může být také použit ve styku s pitnou vodou. Produkt splňuje kriteria Ministerstva obrany Velké Británie 68-69 pro tuky. Má zařazení NATO Code S-736. Splňuje i specifikaci MIL-S-8660B. Produkt má ve Velké Británii atest pro použití v přímém styku s pitnou vodou.

Aplikace

Chrání elektrické systémy proti působení vlhkosti. Těsní a zalévá elektronické komponenty. Chrání proti bloudivým proudům. Maže elektrické kabely při montáži a protahování. Chrání automobilové zapalovací a zážehové systémy. Ideální při sestavování vodovodního potrubí z plastu. Chrání závitové prostory proti korozi. Vynikající mazivo skleněných ventilů a armatur.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				bílý tuk

Hustota					1

Objemový měrný odpor			1 x 1015

Dielektrická konstanta			2,6

Elektrická síla, KV/mm			19,5

Bod skápnutí					žádný

Pracovní teplota				-50°C až +200°C

Balení						50 ml tuba

1 kg – pod názvem GR 220