Varybond Epoxy K-700 Bronze Putty

Repasační tmel na brons

K-700 je dvousložková epoxidová opravárenská hmota s pečlivě tříděnými částečky bronzu  a modifikovaným tvrdidlem se speciálními přísadami. Při namíchání ve správném poměru materiál umožňuje jednoduchou práci a vytvrzuje na vysoce odolnou a trvanlivou hmotu, kterou je možno aplikovat i na vlhký podklad.

Použití:

K-700 je určen jako opravárenský tmel pro běžné použití v údržbě. Pomáhá při opravách měděných, bronzových a mosazných částí. Vykvitované místa v bronzu je možno s tímto tmelem opravit. Pokud výsledná barva nebude shodná s původním podkladem, rozdíl je možno v řadě případů odstranit broušením.

Fyzikální charakteristiky:

Barva							bronzová

Viskozita mísení					pasta, 350 000 cPs

Maximální teplotní odolnost			121°C

Smrštění materiálu po vytvrzení (cm/cm)		0,0005

Tlaková odolnost					56 MPa (dle ASTM D 695)

Tvrdost 						Shore D 85

Mísící poměr						100:11 váhově (cca 6,5 : 1)

3,1:1 objemově

K-700 nevytvrdne při teplotě nižší než 16°C. Plné vytvrzení je následující:

Teplota	pracovní doba	plná tlaková odolnost

16°C		90 minut		32 hodin

24°C		45 minut		16 hodin

32°C		25 minut		8 hodiny

Pracovní postup:

Opravované místo nejlépe otryskejte nebo silně zdrsněte. Odmastěte opravované místo (např. LPS Zero Tri) a nechejte oschnout. Přidejte celé tvrdidlo (plechovka s červeným víčkem) do základní složky (plechovka s černým víčkem) a velmi dobře promíchejte. Připravená hmota musí mít jednolitou barvu. Věnujte pozornost promíchání materiálu na stěnách a dnu nádobky. Při namíchání plného množství nádobek nastane exotermní reakce – vývin tepla, které zkracuje pracovní čas a urychluje vytvrzení. Větší množství hmoty vytvrdne rychleji než menší. Tlustší nanesená vrstva vytvrdne rychleji než tenší. Chemická reakce vytvrzení způsobí pouze nepatrné smrštění materiálu.