Superior Metal UHT Special

Superior Metal UHT Special je výsledkem vývoje kosmických technologií. Je určen především do oblastí extrémně namáhaných teplotou, kde odolává teplotám do 760°C. Jeho obrovskou předností je, že nevyžaduje následné tepelné vytvrzování (post curing). Superior Metal UHT Special je tvořen směsí organických a anorganických pryskyřic

Výhody:

- vysokoteplotní tmel až do hodnot 760°C

- nevyžaduje speciální post vytvrzovací proces

- použitelný na opravy litiny, oceli, hliníku a nerez oceli

- účinky se zlepšují se zvyšující teplotou

- po vytvrzení natíratelný barvou a obrobitelný

Návod k použití:

Aplikační místo dopředu zdrsněte a odmaštěte (např. LPS Zero Tri). Oba komponenty důkladně promíchejte až získáte hustou pastu. Naneste na předem připravené místo pomocí špachtle nebo tmelového nože. Pro velké plochy se doporučuje aplikovat více vrstev.

Příklady použití:

Odlitky a formy		pece		příruby	morory a výfuková potrubí

Ventilátory		potrubí	výměníky

Fyzikální charakteristiky:

Barva po zpracování					hliníková

Viskozita							pasta

Mísící poměr							2:1, prášek : kapalina

Doba vytvrzení na mechanické opracování		2-4 hodiny

Pro urychlení vytvrdnutí				nahřátí na 70-80°C po dobu 1-2 hod

Zatížení							po 24 hodinách

Teplota pro aplikaci						20° - 40° C

Teplotní stálost						-40°C až +760°C

Skladovatelnost						6 měsíců

Balení								100 gr 	0,5 kg	     5 kg

Teplota skladování						20-30°C