Glassflake Arceram Fine Load – Pneu Wear

Chemicky a otěru odolná hmota

Produkt je stěrkou aplikovatelná hmota, která je chemicky odolná a vyztužená keramickými a silikon karbidovými kuličkami. Je určen jako ochrana do abrazivních prostředí s eventuelním chemickým zatížením. Je aplikovatelný na ocel a beton.

Příprava povrchu:

Tryskejte na SA 2,5 na dosažení drsnosti 75-100 µm. Pokud je možná pouze ruční příprava povrchu, dbejte na dokonalé odstranění volných částí, tuků a jiných cizích materiálů.

Aplikace:

Smíchejte složku A a B dle poměru (pozn. větší množství materiálu = kratší pracovní a vytvrzovací čas). Důkladně promíchejte, dokud nezískáte jednolitou barvu. Poté přidejte složku C „ Aggregate“. Čím více hmoty, tím delší čas na mísení. Nepromíchávejte déle než 5 minut. Naberte menší množství materiálu a snažte se „zvlhčit“ aplikační místo. Po zvlhčení teprve aplikujte materiál pro dosažení požadované tloušťky. Snažte se dosáhnout požadované tloušťky (event. tvaru) dokud je materiál nevytvrzený.

Aplikační data:

Aplikační metoda				krátký štětec, váleček nebo špachtle

Mísící poměr					váhově 1,6 A : 1 B objemově 1,4 A : 1 B

Váhový poměr mísení doporučený, celkový	3 : 2 : 15 (A:B:C)

Pracovní čas					20 – 30 minut při 24°C

Minimální tloušťka vrstvy			2 mm

Minimální počet vrstev			2 a více

Přetření, další vrstva			při zgelovatění předchozí

(pokud je doba mezi jednotlivými vrstvami delší než 6 hodin, musí být nátěr znovu zdrsněn, opískován)

suché na dotyk		32°C		21°C		10°C		2°C

3 hodiny	6 hodin	9 hodin	30 hodin

Technická data:

Povrch					hladký

Barva						šedá

Počet složek					3

Vytvrzovací mechanismus			chemická reakce

Teoretická vydatnost			0,5 m2 při 2 mm tloušťce

Pracovní teplota				93°C ponor, 177°C při suchém zatížení

Balení						7 kg

Čištění 					aceton nebo MEK

Skladování					do 32°C - životnost 1 rok, 2-10°C prodl. živ.