Glassflake Brushable Ceramic

Natíratelná keramika

Brushable ceramic je krátkým štětcem aplikovatelný nátěr s hladkým, lesklým vzhledem. Chrání povrchy proti kavitaci, abrazi a otěru. Výsledné vynikající vlastnosti produktu jsou dány jeho složením – speciálními keramickými částečkami a vysoce odolným epoxidovým nosičem.

Produkt je nestékavý a během vytvrzování se nesmršťuje. Po vytvrzení může být opracován karbidovými nebo diamantovými nástroji. Produkt je chemicky odolný velmi široké škále látek.

Příprava povrchu:

Tryskejte na SA 2,5 na dosažení drsnosti 75-100 µm. Pokud je možná pouze ruční příprava povrchu, dbejte na dokonalé odstranění volných částí, tuků a jiných cizích materiálů.

Aplikace:

Smíchejte složku A a B dle poměru (pozn. Větší množství materiálu = kratší pracovní a vytvrzovací čas). Míchejte ne déle než 5 minut na získání jednotné barvy. Naberte menší množství materiálu a snažte se „zvlhčit“ aplikační místo. Po zvlhčení teprve aplikujte materiál pro dosažení požadované tloušťky. Snažte se dosáhnout požadované tloušťky (event. tvaru) dokud je materiál nevytvrzený.

Aplikační data:

Aplikační metoda				krátký štětec, váleček nebo špachtle

Mísící poměr					váhově 5,25 A : 1 B objemově 2,5 A : 1 B

Pracovní čas					20 – 30 minut při 24°C

Minimální tloušťka vrstvy			2 mm

Minimální počet vrstev			2 a více

Přetření, další vrstva			při zgelovatění předchozí

(pokud je doba mezi jednotlivými vrstvami delší než 6 hodin, musí být nátěr znovu zdrsněn, opískován)

suché na dotyk		32°C		21°C		10°C		2°C

3 hodiny	6 hodin	9 hodin	30 hodin

Technická data:

Povrch					hladký

Barva						šedá

Počet složek					2

Vytvrzovací mechanismus			chemická reakce

Teoretická vydatnost			0,5 m2 při 2 mm tloušťce

Pracovní teplota				93°C ponor, 177°C při suchém zatížení

Balení						1 nebo 3 kg

Čištění 					aceton nebo MEK

Skladování					do 32°C - životnost 1 rok, 2-10°C prodl. živ.