ETR 300  Rust remover, primer

ETR je velmi rychlý a účinný prostředek pro odstraňování rzi. Dalšími jeho výhodami je vytvoření základu pro další nátěry a protikorozní ochrana ošetřeného povrchu. Velmi výkonný prostředek pro odstraňování vodního kamene ze systémů.

Výhody:

- odstraňuje rez a skvrny		rychle působící, šetří čas a náklady	nehořlavý

- vytváří ochranou vrstvu na oceli, která chrání proti vzniku další koroze

- čistí a pasivuje kov. povrchy	odstraňuje matové povlaky z neželez. kov.povrchů

Příklady použití:

Pro odstraňování rzi, přednátěrové ošetření povrchu pro železo a ocel, pro odstranění matných povlaků z bronzu, mědi, oceli, hliníku, chromu a nerez oceli, pro odstranění rezavých skvrn z natřených povrchů, smaltu, porcelánu, terasa, keramických dlaždic, skla a dřeva, pro moření železa a kovových povrchů po svařování, pro odstranění skvrn a diskolorizací na nerez oceli a epoxidových barvách, odstranění částečně zatvrdlého cementu a vápna. Produkt je velmi vhodný a osvědčený při odstraňování vodního kamene z chladících, výměníkových a jiných teplo předávajících (odevzdávajících) systému.

Návod k použití:

ETR 300 může být používán v plastové nádobě. Odstraňte volnou rez, oleje a tuky před použitím ETR 300.

Pro velmi zkorodovaná místa a pro moření po svařování použijte od koncentrovaného produktu do ředění 1:1. Nechejte působit do zaschnutí na povrchu, který získá šedo/černý vzhled, odstraňte bílý prášek na zaschlém povrchu štětcem a okamžitě začněte s následným nátěrem.

Pro méně zkorodované povrchy, odstranění matových podkladů na měděných a bronzových površích použijte koncentraci 20-50% a opláchněte povrch po 15-40 minutách působení.

Pro použití na hliníku použijte 10-30% koncentraci, ale oplachujte po 5 minutách působení.

Při rezavých skvrnách a pro natřené povrchy, 10-30% konc., oplach po 15-20 min.

Při rezavých skvrnách na keramice, smaltu, porcelánu, sklu a pod, 20-50% koncentrace v závislosti na skvrnách a zašpinění, oplach po 20-40 minutách.

Při odstraňování cementu a vápna, 50% koncentrace, vysokotl. oplach po 30-40 min.

Diskolorizace na nerez ocelích, 5-10%, recirkulujte do odstranění skvrn

Vodní kámen – začít s koncentrovaným produktem, postupně ředit dle pH.

Fyzikální charakteristiky:

Oplach	vodou			Vzhled		bezbarvá kapalina)

Hustota	1,2 kg/litr		Bod vzplanutí 	nehořlavé

Kompatibilita   korozivní pro měkkou ocel, litinu, hliník a jeho slitiny, bronz, cín nebo

galvanizované povrchy, guma-nejsou známy poškození