Ambersil 5005 A

Průmyslový silikon

Ambersil 5005A je jednosložkový, vzduchem vytvrzující silikon vytvářející kyselinu octovou během vytvrzování. Splňuje podmínky normy ISO 11600. Nevytvrzená hmota je jednoduše aplikovatelná v širokém teplotním spektru a ve standardních šířkách spár nevytéká ven. Vytvrzený produkt odolává povětrnostním vlivům jako i opakovaným natahováním a stlačováním.

Dodávané barevné spektrum je průhledná a černá.

Aplikace

Přípravek je doporučován pro použití na sklo, keramiku, plasty, zdi, sanitární zařízení, použití v laboratořích, ve stavebnictví a domácnostech. Poklad musí být zbavený veškerých volných částí, odmaštěný a suchý. Celková šířka spáry může být maximálně ¼ celkového předpokládaného pohybu, roztažení. Obecně lze říci že:

- hloubka nebo šířka spoje by neměla být menší než 3 mm

- hlouka spoje do 3 mm a šířka do 6 mm

- šířka spoje přes 6 mm znamená hloubku spoje okolo poloviny šířky

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				pasta, lehce aplikovatelná

Hustota					1,03

Pracovní čas					8-20 minut

Tvrdost IRHD				18 Shore A

Nátahovost					450 % minimálně

Teplotní rozsah použití			-60°C  až +204°C, krátkodobě 218°C

Skladovatelnost				12 měsíců

Bod tuhnutí					-70°C

Smrštění					méně než 1%