Ambersil 5024A

Průmyslový silikon

Ambersil 5024A je jednosložkový, vzduchem vytvrzující silikon vytvářející kyselinu octovou během vytvrzování. Splňuje podmínky normy BS 5889 část B 1989. Nevytvrzená hmota je jednoduše aplikovatelná v širokém teplotním spektru a ve standardních šířkách spár nevytéká ven. Vytvrzený produkt odolává povětrnostním vlivům jako i opakovaným natahováním a stlačováním.

Dodávané barevné spektrum je – průhledná, černá, bílá, šedá, bronzová a teak. Další barvy jsou možná na základě množstevní objednávky.

Aplikace

Přípravek je doporučován pro použití na sklo, keramiku, plasty, zdi, sanitární zařízení, použití v laboratořích, ve stavebnictví a domácnostech. Poklad musí být zbavený veškerých volných částí, odmaštěný a suchý. Celková šířka spáry může být maximálně ¼ celkového předpokládaného pohybu, roztažení. Obecně lze říci že:

- hloubka nebo šířka spoje by neměla být menší než 3 mm

- hlouka spoje do 3 mm a šířka do 6 mm

- šířka spoje přes 6 mm znamená hloubku spoje okolo poloviny šířky

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				pasta, lehce aplikovatelná

Hustota					1,05

Pracovní čas					10 minut

Tvrdost IRHD				25

Nátahovost					600 %

Teplotní rozsah použití			-50°C  až +200°C

Skladovatelnost				12 měsíců

Bod tuhnutí					-60°C

Smrštění					méně než 1%

Primery					OP 2 – většina kovů a plastů

No. 4 – porézní materiály

No. 6 – ještě vhodný pro kovové podklady