AGEUS 5024S

Průmyslový silikon

Ambersil 5024S je jednosložkový, vzduchem vytvrzující silikon vytvářející kyselinu octovou během vytvrzování. Splňuje podmínky normy BS 5889 část B 1989. Nevytvrzená hmota je jednoduše aplikovatelná v širokém teplotním spektru a ve standardních šířkách spár nevytéká ven. Vytvrzený produkt odolává povětrnostním vlivům jako i opakovaným natahováním a stlačováním. Balení produktu nevyžaduje aplikační pistoli.

Aplikace

Přípravek je doporučován pro použití na sklo, keramiku, plasty, zdi, sanitární zařízení, použití v laboratořích, ve stavebnictví a domácnostech. Poklad musí být zbavený veškerých volných částí, odmaštěný a suchý.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				černá pasta, lehce aplikovatelná

Hustota					1,05

Pracovní čas					10 minut

Tvrdost IRHD				25

Nátahovost					600 %

Teplotní rozsah použití			-50°C  až +200°C, krátkodobě až 250°C

Skladovatelnost				12 měsíců

Bod tuhnutí					-60°C

Smrštění					méně než 1%

Balení						200 ml automatická výtlačná kartuše