Silcoset 158

Průmyslový silikon

Silcoset 158 je jednosložkový, vzduchem vytvrzující silikon vytvářející kyselinu octovou během vytvrzování. Nevytvrzená hmota je jednoduše aplikovatelná v širokém teplotním spektru. Vytvrzený produkt má excelentní teplotní odolnost.

Je doporučován pro průmyslové aplikace, kde je vyžadován vysoce výkonný produkt s dobrou přilnavostí.

Aplikace

Produkt vytvrzuje vzdušnou vlhkostí během 4-5 minut a 4 mm vytvrdnou za 24 hodin. Maximální aplikovatelná tloušťka je 12 mm. Neaplikujte produkt na citlivé podklady, které by mohla uvolňovaná kyselina poškodit.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				černá pasta, lehce aplikovatelná

Hustota					1,04

Pracovní čas					5 minut

Tvrdost IRHD				40

Nátahovost					400 %

Teplotní rozsah použití			-55°C  až +300°C

Skladovatelnost				24 měsíců

Bod tuhnutí					-60°C

Smrštění					méně než 1%

Dodávaná balení

310 ml cartridge