AGEUS Assembly Fix

Montážní lepidlo

AGEUS Assembly Fix je tixotropní polyuretanové montážní lepidlo bez obsahu rozpouštědel ve formě pasty. Je aplikovatelný i na vertikální povrchy. Vytvrzování probíhá vzdušnou vlhkostí.

Spolehlivě lepí materiály jako je kov, dřevo, beton, izolační plastové materiály (PU pěny, HP pěny), gumu, sklo a celou řadu dalších materiálů. Není doporučován pro aplikace, kde je dlouhodobá zátěž vodou.

Příklady použití:

Produkt je určen pro veškeré oblasti v pracovním procesu – od nejjednodušších až po velmi složité. Nikdy neaplikujte při teplotách nižších než 5°C. Aplikujte pouze na jednu lepenou plochu. Pokud jsou obě lepené plochy neporézní, tak velmi lehce rozstříkejte vodní mlhu na jeden lepený povrch (cca 10-20 gr vody/m2). Po sestavení proveďte jeho zatížení pro získání pevnějšího spoje.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				béžová pasta

Hustota					1,45

Pracovní doba				7-10 minut na 70% vytvrzení

30-45 minut na 100% vytvrzení

Maximální doporučená spára		cca 1,5 cm

Vytvrzování během 24 hodin		cca 3 mm

Spotřeba					cca 400 gr/m2

Skladovatelnost				6-12 měsíců

Pevnost spoje dle EN 205			dřevo 100 N/cm2

kámen 115 N/cm2

Sílá potřebná k roztrhnutí

dle DIN 53504				140 N/cm2

AGEUS Assembly Fix je k dostávání v těchto baleních:

310 ml kartuše