Varybond 1-Minute-Epoxy-Gel

Rychletuhnoucí lepidlo, tmel

Varybond 1-Minute-Epoxy-Gel je velmi rychle tuhnoucí víceúčelové lepidlo určené pro aplikace, kde je vyžadováno rychlé vytvrzení. Má vynikajíc přilnavost na kovy, tkaniny, keramiku a dlažby, sklo.

Výhody:

- nestéká při práci nad hlavou a na stěnách

- 100% vytvrzení hmoty, žádný únik rozpouštědel

- slepení spoje do max. 1 minuty

Použití:

Aplikujte na místo předem zdrsněná, zbavená mastnot, nečistot a volných částí. Na odmaštění použijte LPS Zero Tri. Na promísení produktu můžete použít i dodávaný mísící aplikátor. Pro menší a lépe slícované aplikace aplikujte produkt jen na jednu stranu. Při větších aplikacích a horší slícovatelnosti aplikujte produkt na obě lepené plochy.

Fyzikální charakteristiky:

Barva							průhledná

Mísící poměr						1:1

Pracovní doba					30 vteřin

Vytvrzení do transportní pevnosti			do 4 minut

Vytvrzení na plnou odolnost			do 1 hodiny

Následující hodnoty jsou po 7 denním vytvrzení

Přilnavost						11 N/mm2

Teplotní odolnost v suchém prostředí		-40°C až +93°C

Hustota						1,08

Dielektrická pevnost					490 V/0,0254 mm

Skladovatelnost 					12 měsíců

Chemická odolnost na kerosen			velmi dobrá

metanol			špatná

kyselina chlorovodíková	velmi dobrá

toluen				velmi dobrá

chlorová rozpouštědla	špatná

čpavek			velmi dobrá

10% kyselina sírová		velmi dobrá

10% hydroxid sodný	velmi dobrá