AGEUS 5-Minute-Epoxy

Rychletuhnoucí lepidlo, tmel

AGEUS 5-Minute-Epoxy je rychle tuhnoucí, víceúčelové lepidlo. Vytvrzuje do tvrdé, pevné vrstvy během pár minut. Vhodné pro lepení kovů, keramiky, zdiva, skla, dřeva a dřeva x beton.

Výhody:

- vytvrzení do 7 minut

- 100% vytvrzení hmoty, žádný únik rozpouštědel

- dobrá odolnost vůči rozpouštědlům

- dobrá dielektrická odolnost

Použití:

Aplikujte na místo předem zdrsněná, zbavená mastnot, nečistot a volných částí. Na odmaštění použijte AGEUS SuperČistič. Na promísení produktu můžete použít i dodávaný mísící aplikátor. Pro menší a lépe slícované aplikace aplikujte produkt jen na jednu stranu. Při větších aplikacích a horší slícovatelnosti aplikujte produkt na obě lepené plochy.

Fyzikální charakteristiky:

Barva							čirý

Mísící poměr						1:1

Pracovní doba					4 minuty

Vytvrzení do transportní pevnosti			do 45 minut

Vytvrzení na plnou odolnost			do 16 hodin

Následující hodnoty jsou po 7 denním vytvrzení

Přilnavost						9,7 N/mm2

Teplotní odolnost v suchém prostředí		-40°C až +93°C

Hustota						1,10

Dielektrická pevnost				490 V/0,0254 mm

Tlaková odolnost					75,9 N/mm2

Skladovatelnost 					36 měsíců

Chemická odolnost na kerosen			velmi dobrá

metanol			špatná

kyselina chlorovodíková	velmi dobrá

toluen				velmi dobrá

chlorová rozpouštědla	špatná

čpavek			velmi dobrá

10% kyselina sírová	velmi dobrá

10% hydroxid sodný	velmi dobrá