Varybond 2 Ton-Epoxy

Rychletuhnoucí lepidlo, tmel

Varybond 2 Ton-Epoxy je vysoce pevnostní, nesmršťující se lepidlo speciálně navržené pro vysokou čirost, dobrou nárazu a vodě odolnost. Vytvrzený produkt je odolný vůči povětrnostním vlivům, rozpouštědlům a teplotním výkyvům.

Výhody:

- čirý produkt

- 100% vytvrzení hmoty, žádný únik rozpouštědel

- dobrá odolnost vůči vodě a chemikáliím

- dobře vyplňuje mezery a díry

- vytvrzuje při pokojové teplotě

- produkt není žíravý

Použití:

Aplikujte na místo předem zdrsněná, zbavená mastnot, nečistot a volných částí. Na odmaštění použijte LPS Zero Tri. Na promísení produktu můžete použít i dodávaný mísící aplikátor. Pro menší a lépe slícované aplikace aplikujte produkt jen na jednu stranu. Při větších aplikacích a horší slícovatelnosti aplikujte produkt na obě lepené plochy.

Fyzikální charakteristiky:

Barva							čirý

Mísící poměr						1:1

Pracovní doba					10 minut

Vytvrzení do transportní pevnosti			do 2 hodin

Vytvrzení na plnou odolnost			do 16 hodin

Následující hodnoty jsou po 7 denním vytvrzení

Přilnavost						15,5 N/mm2

Teplotní odolnost v suchém prostředí		-40°C až +93°C

Hustota						1,10

Dielektrická pevnost					600 V/0,0254 mm

Tlaková odolnost					75,9 N/mm2

Skladovatelnost 					36 měsíců

Chemická odolnost na kerosen			velmi dobrá

metanol			špatná

kyselina chlorovodíková	špatná

toluen				velmi dobrá

chlorová rozpouštědla	velmi dobrá

čpavek			velmi dobrá

10% kyselina sírová		špatná

10% hydroxid sodný	velmi dobrá