Varybond Epoxy Plus

Lepidlo s tukostí gumy, vysokou viskozitou a nekorodující strukturou. Je určeno především pro aplikace s otěrem a nárazy na površích jako jsou kovy, termosetické plasty a konstrukční lepení. Vhodné i jako zalévací hmota. Vytvrzený povrch snese ložiskové zatížení a je odolný povětrnostním vlivům.

Výhody:

- vynikající životnost a pružnost

- nesmršťující se materiál

- hustá struktura se schopností vyplnit mezeru do 2 mm

- vysoká dielektrická pevnost

- vytvrzuje za pokojové teploty a je odolný rozpouštědlům

Použití:

Produkt je vhodný pro aplikace na kovem se stejnou nebo rozdílnou roztažností. Doporučován pro vyplňování a zalévaní. Přilne k termosetům a termoplastům, včetně PVC, plexiskla a polykarbonátu. Vhodný i pro použití na fenolech, tvrdých uretanech, hliníku, oclei, SMC kompozitech, laminátu a keramice.

Fyzikální charakteristiky:

Barva							šedá pryskyřice, bílé tvrdidlo

Viskozita mísení					pasta, 50 000 cps

Pracovní doba					3,5 hodiny

Transportní vytvrzení				4-5 hodin

Pracovní vytvrzení					24 hodiny

Plné vytvrzení					24-48 hodin, dle velikosti spáry

Tlaková odolnost 					17,5 N/mm2

Teplotní odolnost					-40°C do +93°C

Dielektrická pevnost					4 kV/mm

Tvrdost 						Shore D 74

Dielektrická pevnost					550 V/0,0254 mm

Mísící poměr						57:43 váhově

1:1 objemově

skladovatelnost					3 roky při pokojové teplotě a v orig. obalu

Velmi dobrá chemická odolnost vůči kerosenu, toluenu, kyselině chlorovodíkové, čpavku, kyselině sírové 10%, hydroxidu sodnému 10%

Pracovní postup:

Opravované místo nejlépe otryskejte nebo silně zdrsněte. Odmastěte opravované místo (např. LPS Zero Tri) a nechejte oschnout. Velmi dobře promíchejte namíchané složky. Připravená hmota musí mít jednolitou barvu. Věnujte pozornost promíchání materiálu na stěnách a dnu nádobky. Při namíchání plného množství nádobek nastane exotermní reakce – vývin tepla, které zkracuje pracovní čas a urychluje vytvrzení. Větší množství hmoty vytvrdne rychleji než menší. Tlustší nanesená vrstva vytvrdne rychleji než tenší.