Ambersil Mould Protective

Protikorozní ochrana forem

Ambersil Mould Protective je speciálně určen na aplikace na povrch forem po jejich použití, kde má za úkol vytěsňovat vlhkost a chránit formy při jejich dalším skladování před vznikem povrchové koroze.

Aplikace

Viditelný, bez silikonový, ochranný film je určen pro použití na všech typech forem, částech a komponentech. Zajistěte dokonalé nanesení produktu na celou ošetřovanou plochu. Aplikovaný film nevytvrdne, nebude praskat a v případě nutnosti je lehce odstranitelný doporučenými odmašťovadly.

Aplikujte produkt ze vzdálenosti cca 25-30 cm. Neaplikujte další vrstvy.

Výhody

Viditelný film			Lehce identifikovatelný, lehce kontrolovatelný při aplikace i v

průběhu vizuálních kontrol

Jednoduše odstranitelný		Jednoduchý a rychlý náběh výroby po změně formy

Film umožňuje následnou manipulaci	dotyk lidské ruky nezpůsobí vznik koroze

v tomto místě

Protikorozní ochrana		udržuje formu ve velmi dobrém stavu při uskladnění

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				lehce detekovatelná, barvená

Protikorozní ochrana			bez koroze a důlků (IP178 Metoda A)

Vytěsnění vody				Chlorid Sodný byl kompletně vytěsněn

z povrchu kovu (IP178 Metoda B)

Solný test					Bez koroze, důlků nebo skvrn po dobu 100 hod.

Vytvořené ochranného filmu		do 10 minut

Balení						400 ml sprej

Doporučovaná odmašťovadla		Ambersil Mould Cleaner

Ambersil FE 10

Ambersil ME 20

Ambersil LO 30

LPS Zero tri