Ambersil DP 200

silikonový separátor

Ambersil DP 200 je speciální, vzduchem vytvrzující přípravek, která vytváří polotrvalou separační vrstvu. Je vytvořen na bázi silikonů a silikonového tvrdidla a je určen pro rotační separování a všechny další procesy, kde je možnost vzniku zátěžových trhlin, prasklin.

Aplikace

Na vzduchu vytvrzuje a tvoří polotrvalou vrstvu, která je velmi efektivní při rotačním separování. Dále je doporučován tam, kde je vyžadován trvanlivý povlak.

Může být použit i jako těsnění formy nebo jako základová vrstva pro aplikaci následných Ambersil separačních produktů.

Nastříkejte lehkou, jednotnou vrstvu ze vzdálenosti 25-30 cm cm a nechejte asi 10 minut vytvrdnout při pokojové teplotě. Vytvrzování může být urychleno zahříváním při teplotě 110°C  po dobu asi 6 minut. Obnovujte dle potřeby.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				čirá, průzračná kapalina

Vůně						rozpouštědlová

Hustota					0,7

Specifikace					Rolls Royce položka 116061, kvalifikovaný

dodavatel 176

Rozpustnost					v rozpouštědlech

Teplotní rozsah použití			do 200°C

Hořlavost					extrémně hořlavý

Balení						500 ml sprej

Doporučované čističe			Ambersil FE10, ME 20, LO 30 a LPS Zero Tri