Ambersil Formula Five (5)

Bezsilikonový separátor

Ambersil Formula Five (5) je středně výkonný, suchý, bez silikonový separační prostředek. Je založen na směsi vosků a esteru rozpuštěné ve směsi rozpouštědel a byl vyvinut pro vstřikovací lisování, ale je také efektivní pro další typy lisování a tvářecí procesy.

Aplikace

Produkt vytváří suchý, středně výkonný film pro separaci jemných detailů plastů a gumy ve střikovacím lisování, vakuovém tváření a v mnoha dalších typech tvářecích procesech.

Složení produktu je kompletně bez silikonů a umožňuje tudíž následné dekorativní úpravy (barvení, pokovování) výsledných produktů. Aplikovaný film nebude ve formě stékat a nabývat objemu, čímž napomáhá dokonalému povrchu výsledného produktu, redukuje opakovaný nástřik a zvyšuje produktivitu.

Je hojně využíván i jako proti přilepovací činidlo v potravinářství, tiskařském, textilním a kožedělném průmyslu.

Nastříkejte lehkou, jednotnou vrstvu ze vzdálenosti 25-30 cm a opakujte dle potřeby.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				čirá, bezbarvá kapalina

Vůně						charakteristická uhlovodíková

Hustota					0,662

Rozpustnost					ve většině organických rozpouštědlech

Teplotní rozsah použití			do 150°C

Balení						400 ml sprej