Ambersil Formula Ten (10)

Bezsilikonový separátor

Ambersil Formula Ten (10) je suchý, bez silikonový separační prostředek. Je chemicky založen na fluoridech a byl vyvinut pro vstřikovací a tlakové lisování a je také efektivní pro použití na termosetických plastech.

Aplikace

Produkt vytváří ultra tenký, suchý, bez silikonový film pro rychlou a efektivní separaci na termosetických plastech jako jsou polyuretany, epoxidová tvrdidla a polyestery. Suchý film nebude ve formě stékat a nabývat objemu, čímž napomáhá dokonalému povrchu výsledného produktu, redukuje opakovaný nástřik a zvyšuje produktivitu.

Složení produktu je kompletně bez silikonů a umožňuje tudíž následné dekorativní úpravy (barvení, pokovování) výsledných produktů

Nastříkejte lehkou, jednotnou vrstvu ze vzdálenosti 25-30 cm a opakujte dle potřeby.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				čirá, bezbarvá kapalina

Vůně						charakteristická uhlovodíková

Hustota					0,75

Rozpustnost					ve většině organických rozpouštědlech

Teplotní rozsah použití			do 180°C

Balení						400 ml sprej