Ambersil Formula Eleven (11)

Bezsilikonový separátor

Ambersil Formula Eleven (11) je suchý, bez silikonový separační prostředek. Je založen na speciální směsi vosků, které byly specificky vyvinuty pro separační operace, kde je nežádoucí přenos naneseného filmu z formy na výsledný produkt separačního procesu.

Aplikace

Produkt vytváří ultra tenký, suchý, bez silikonový film pro rychlou a efektivní separaci na různých typech plastů. Byl vyvinut i jako pomocník při separaci vysoce nárazu odolných styrenů, které jsou používány elektronickém sektoru, kde je zvláště kritický výsledný povrch.

Složení produktu je kompletně bez silikonů a umožňuje tudíž následné dekorativní úpravy (barvení, pokovování) výsledných produktů

Výhody

Ultra suchý,					minimální přenos separačního přípravku

malý obsah pevných částic		na výsledný produkt

Vícenásobné použití			ekonomický při použití, zvyšuje produktivitu

Bez obsahu silikonu			bez problémové následné operace

Nezanechává stopy na povrchu		vhodný pro kritické aplikace, kde je hladkost a

jednolitost výsledného produktu důležitá

Produkt je určen pro velmi širokou škálu polymerů. Vynikající výsledky na vysoce nárazu odolných styrenech, ABS, Polykarbonátech, Polykarbonátech/ABS, Acetátech, Akrylátech, Nylonech, Polypropylénech a Polysulfonech.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				čirá, bezbarvá kapalina

Vůně						charakteristická uhlovodíková

Hustota					0,734

Rozpustnost					ve většině organických rozpouštědlech

Teplotní rozsah použití			120°C - 210°C