Ambersil Formula Twelve (12)

Bezsilikonový separátor

Ambersil Formula Twelve (12) je bez silikonový separační prostředek na rozpouštědlové bázi určený především pro široké použití na gumu a rotační separování. Pokud je přípravek správně aplikován na předehřátý povrch formy, vytvoří tenkou, odolnou a  teplotně stabilní vrstvu. Ta umožňuje výrazně prodloužit separační cyklus před dalším nástřikem především u polyetylenu, polypropylenu a veškerých typů gumy (mimo silikonové eleastomery).

Výhody

Rychle zasychá				Minimální přenos filmu na produkt

Jednoduchá separace			Výrazně prodlužuje separační cyklus

Vhodný do 250°C				Minimální stékavost po povrchu formy

Aplikace

Povrch formy musí být dokonale čistý, zbaven zbytků z předchozích separací a suchý. Aplikujte tenký film ze vzdálenosti 15-25 cm při pokojové teplotě (max do 60°C). Nechejte 5-10 minut zaschnout. Po několika prvních separačních cyklech se doporučuje aplikovat produkt opět. Dojde k výraznému prodloužení životnosti filmu. Na nových formách aplikujte 2-3 nástřiky, nechejte každou vrstvu zaschnout.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				jemný aerosolový film

Vůně						charakteristická uhlovodíková

Teplotní rozsah použití			do 250°C

Balení						400 ml sprej

V kanystru jako ROM 100