Ageus 14-06

Sekundové lepidlo pro elastomery

Ageus 14-06 je sekundové lepidlo pro elastomery (pevné i pěnové), speciálně pro SBR, NBR nebo EPDM / ABS. Po vytvrzení má produkt dobrou odolnost vůči teplotnímu a klimatickému stárnutí.

Doporučené aplikace na površích:

Elastomery, pevná i pěnová guma, SBR, NBR, EPDM, ABS.

Použití:

- Pro dosažení nejlepšího výsledku očistěte a odmastěte povrch LPS Zero Tri

- Použijte aktivátor (primer) pro savé povrchy a pro aktivaci neaktivních (pasivních) povrchů – především plastů. Pamatujte však, že použití aktivátoru snižuje vazební sílu.

- Aplikujte produkt pouze na jeden lepený povrch.

- Držte dohromady po dobu několika sekund až je dosažena manipulační pevnost

Fyzikální charakteristiky:

Tvrdidlo						ethyl cyanoakrylát

Barva							čirá

Teplotní rozsah					od -30°C do +80°C

Bod měknutí						165°C

Viskozita						15 – 30 cps

Hustota						1.05

Skladovatelnost					6 měsíců při pokojové teplotě

Doba zaschnutí na

Hliník x hliník					20 – 30 sekund

Polykarbonát x polykarbonát		3 – 6 sekund

EPDM x EPDM				1 – 3 sekund

SBR x SBR guma				2 – 4 sekund

Plné vytvrzení					do 24 hodin

## Hodnoty plně vytvrzeného filmu

Mez pevnosti v tahu (hliník x hliník)		25 N/mm2 (DIN EN 1465)

Tahové síly na

EPDM x EPDM guma ø18			> 240 N

SBR x SBR guma ø16			> 1 800 N

Dodávaná balení					20, 50, 500 ml plast. lah, 10 litrů plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.