Ambersil COM 100

Polotvrdý separátor na epoxid, polyester a termosety

Ambersil COM 100 je speciální přípravek určený pro široké použití při separaci polymerů, které jsou vyztuženy vláknem jako jsou epoxidy, polyesterové kompozity a termosetové pryskyřice.

Výhody

Malá vůně				Rychle tuhnoucí produkt při pokojové teplotě

Vysoce lesklý – vysoce kluzký	Minimální transfer separátoru na výsledný produkt – nebude ovlivňovat barvení a potisk	Víceúčelový produkt

Příprava formy

Na nové formě: povrch formy musí být čistý a suchý. Veškeré zbytky z předchozích operací musejí být odstraněny (použijte Ambersil Polymer remover, Polyester Mould Cleaner nebo Mould Cleaner).

Pro staré formy: je doporučen určitý druh obraze (pískování a podobně) s následným použitím Ambersil Polymer remover nebo Polyester Mould Cleaner.

Aplikace

Před aplikací produktu aplikujte Seal 100 (ocelové, hliníkové nebo vysoce porézní formy) nebo Seal 200 (ostaní nebo epoxidové formy, další vrstvu pro nové nebo porézní formy).

COM 100 do sebe vstřebává vlhkost – udržujte produkt zavřený v originálním balení. COM 100 může být aplikován stříkáním, štětcem, hadrem přímo na formu do teploty  60°C (ideální je předhřát formu a zbavit ji vlhkosti). Aplikujte celkem 4 tenké vrstvy, jednotlivé vrstvy nechejte zaschnout. Po aplikaci poslední vrstvy můžete formu nasadit do výroby po 15-30 minutách. Vydatnost COM 100 je asi 25-30m2/ litr v závislosti na stavu formy.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství: čirá kapalina

Vůně: rozpouštědlová

Hustota: 0,72

Bod vzplanutí : 7°C

Životnost: 1 rok v uzavřeném originálním obalu

Speciální upozornění : COM 100 je citlivý na vlhkost, kterou vstřebává do sebe. Udržujte balení dokonale uzavřené po ukončení práce s produktem.

Balení: 5 litrů