Ambersil COM 200

Vysoce lesklý, polotvrdý separátor pro polyestery

Ambersil COM 200 je speciální přípravek určený pro všeobecné použití při separaci a dále pak na epoxidech. Aplikovaný produkt chemicky přilne k povrchu formy a vytvoří mikro tenkou vrstvu. Při správné aplikaci má produkt vysoký lesk.

Výhody

Jednoduchá aplikace	Vysoce lesklý povrch	Vícenásobné použití

Příprava formy

Povrch formy musí být čistý a suchý. Veškeré zbytky z předchozích operací musejí být odstraněny (použijte Ambersil Polymer remover, Polyester Mould Cleaner nebo Mould Cleaner). Zelené nebo opravované formy musejí být překryty nejdříve SEAL 200.

Aplikace

Aplikujte celkem 4 tenké vrstvy na staré formy, 5 na nových formách a 6 na porézních formách. Jednotlivé vrstvy nechejte zaschnout. Vydatnost COM 200 je asi 25-30m2/ litr v závislosti na stavu formy.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství: čirá kapalina

Vůně: rozpouštědlová

Hustota: 0,77

Bod vzplanutí : 30°C

Životnost: 1 rok v uzavřeném originálním obalu

Speciální upozornění : COM 200 je citlivý na vlhkost, kterou vstřebává do sebe. Udržujte balení dokonale uzavřené po ukončení práce s produktem.

Balení: 5 litrů