Ambersil SEAL 200

Primer na formy

Ambersil SEAL 200 je vysoce lesklý produkt formulovaný jako primer, základní vrstva pro laminátové, polyesterové a epoxidové formy. Produkt spolehlivě utěsňuje mikro trhliny na povrch forem a utěsňuje proti styrénové emisi z nevytvrzených „zelených“ polyesterových forem.

Příprava formy

Povrch formy musí být čistý a suchý. Veškeré zbytky z předchozích operací musejí být odstraněny (použijte Ambersil Polymer remover, Polyester Mould Cleaner nebo Mould Cleaner).

Aplikace

Aplikujte celkem 1 tenkou vrstvu na staré formy, 2 na nových a opravovaných formách a 3 na porézních formách. Jednotlivé vrstvy nechejte zaschnout. Vydatnost SEAL 200 je asi 25-30m2/ litr v závislosti na stavu formy. SEAL 200 do sebe vstřebává vlhkost – udržujte produkt zavřený v originálním balení.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství: čirá kapalina

Vůně: etérová

Hustota: 0,78

Bod vzplanutí : 31°C

Životnost: 1 rok v uzavřeném originálním obalu

Speciální upozornění : SEAL 200 je citlivý na vlhkost, kterou vstřebává do sebe. Udržujte balení dokonale uzavřené po ukončení práce s produktem.

Balení: 0,5 a 5 litrů