Ambersil RBR 100

Polotvrdý separátor na gumu

Ambersil RBR 100 je speciální přípravek určený pro široké použití při separaci gumy. Při správné aplikaci produktu na předehřátou formu dojde k vytvoření tenké, netečné a teplotně stálé vrstvy, určené pro vícenásobné použití na přírodní a syntetické gumě (mimo silikonové elastomery)

Výhody

Rychlé tuhnoucí produkt		Nehořlavý		Víceúčelový produkt

Jednoduchá separace		maximální, mnohonásobná separace

Příprava formy

Na nové formě: povrch formy musí být čistý a suchý. Veškeré zbytky z předchozích operací musejí být odstraněny (použijte Ambersil Polymer remover nebo Polyester Mould Cleaner).

Pro staré formy: je doporučen určitý druh obraze (pískování a podobně) s následným použitím Ambersil Polymer remover nebo Polyester Mould Cleaner.

Aplikace

RBR 100 může být aplikován pomocí vzduchového nebo bez vzduchového (airless) stříkání přímo na vyhřátou formu do teploty 204°C nebo na přehřátou formu s minimální teplotou 60°C. Aplikujte tryskou s jemným rozprachem ze vzdálenosti 20-30 cm. Čas tuhnutí je v tabulce. Pro horké (120 - 200°C), nové nebo porézní formy aplikujte minimálně 6 vrstev, pro teplé (60 - 120°C) formy minimálně 4 nástřiky s maximání pozorností tak, aby se nevytvářely emulze nebo značky, fleky. Nechejte produkt dostatečně vytvrdnout před započetím výroby.

Opravy vrstvy separátoru budou nutné v místech se slabou separační schopností. Opravená místa nechejte dostatečně zaschnout. Frekvence oprav je značně závislá na mnoha faktorech jako je typ polymeru, struktura formy, obraze a podobně.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství: mléčná kapalina   Vůně: slabá	Hustota: 0,97 – 1  Bod varu:100°C

Hořlavost: nehořlavý produkt 		Balení: 5 a 25 litrový kanystr

Rozpustnost		částečně ve vodě, nerozpustné v org. látkách