Ambersil RBR 300/310

Ambersil RBR 300 je speciální separační přípravek pro široké použití na přírodní a syntetické gumě a na epoxidové pryskyřici. Produkt je založen na vodním roztoku fluoro polymerů, které reprezentují nové směry v této oblasti separace.

Ambersil RBR 310 je obdobná, více koncentrovanější formulace a může být navíc použit jako primer, základ pro nové nebo porézní formy. Vytváří tím ideální podklad pro počáteční produkci. RBR 300 může být použit poté následně. RBR 310 je doporučován pro použití na celém spektru gum a to i silikonových.

Výhody

Vodní základ produktu		Jakékoliv zbytky mohou být umyty horkou vodou nebo

Ambersil AB1/SB1		pracovní teplota do 250°C	      minimální přenos na produkt

Nejvhodnější pro ocel a hliník	možná aplikace ručním postřikem	RBR 300 dosahuje minimálně 20 cyklů na přírodní gumě	RBR 310 je vhodná i pro silikonové elastomery

Použití

RBR 300 je doporučováno aplikovat před každým cyklem, nicméně je možno dosáhnou i vícenásobného použití. Aplikujte lehkou vrstvu pomocí trysky s jemným rozprachem. Je vysoce doporučována aplikace na horkou formu s tím, že obsluha musí být chráněna proti výparům z produktu. Aplikace na studený podklad není doporučována, protože se prodlužuje doba odparu vody a snižuje se tak šance pro ideální vytvoření výsledného filmu. Dbejte na zvýšenou opatrnost při aplikaci na formách se složitými tvary, spoji, skrytými místy, aby ji voda nepoškodila. Vytvořený film je velmi jemný a delikátní, takže nezakryje případné defekty, praskliny na formě. V závislosti na materiálu formy vytvoří oba produkty pololesklý až vysoce lesklý povrch.

RBR 310 se aplikujte stejným systémem, pouze při použití na silikonových eleastomerech se doporučuje provést na počátku test na malé ploše.

Fyzikální charakteristiky:

RBR 300			RBR 310

Barva a skupenství 			čirá, bezbarvá kapalina	čirá, bezbarvá kapalina

Vůně					čpavkově alkoholová	alkoholová

Hustota 				1				1

Hořlavost				nehořlavý			hořlavý

Teplotní rozsah použití		do 250°C			do 250°C

Bod vzplanutí			47°C 				21°C

Balení					25 lit. kanystr, sud 200 l	25 litrový kanystr

Skladovatelnost			minimálně 12 měsíců

Produkt není za normálních okolností skladem a vyrábí se až na základě objednávky.