Ambersil ROM 100

Separátor pro rotační separaci

Ambersil ROM 100 je speciálně navržený separační produkt pro široké použití v rotačních formách. Při správné aplikaci produktu na předehřátý povrch formy dojde k vytvoření tenkého, netečného a teplotně stálého filmu určeného k vícenásobnému použití na mnoha typech polyetylenu a polypropylenu.

Výhody

Nízká vůně		Vytvrzuje při pokojové teplotě		Vysoký lesk a kluznost

Příprava formy

Nová forma – forma musí být odmaštěná a suchá, musejí být odstraněny veškeré zbytky z předchozích výrobních cyklů

Stará forma – odstraňte veškeré zbytky separátorů, reziduí, oxydantů a pečlivě vyčistěte veškerá hůře přístupná místa.

Aplikace

Aplikujte pečlivě Ambersil ROM 100 na povrch formy v rozmezí pokojové teploty až 60°C stříkáním, štětcem nebo hadrem. Je doporučeno odlít potřebné množství separátoru do nádobky, nechat odstát a  aplikovat. V žádném případě se použité množství ROM 100 NESMÍ NALÍT ZPĚT DO ORIGINÁLNÍHO BALENÍ – hrozí kontaminace a znehodnocení celého balení.

Při aplikaci stříkáním se ujistěte, že použitý tlakový vzduch je bez obsahu oleje a vysušený. Na studené formy je doporučována aplikace nátěrem nebo roztíráním.

Pokud je to možné, tak před aplikací separátoru zahřejte studenou formu do 50°C tak, aby jste odstranili veškerou povrchovou vlhkost.

Aplikujte tenkou vrstvu mokrého filmu. Neaplikujte produkt na stejná místa znovu, dokud nevyprchá rozpouštědlo. Aplikujte 2-3 nástřiky na novou formu s tím, že mezi vrstvami bude prodleva 5-10 minut. Předchozí vrstva musí být suchá a nelepivá. Pokud se formě tvoří značky, tak obsahuje jemnou mikroporezitu a nutno použít Ambersil SEAL 100. Po primeru aplikujte další  vrstvy ROM 100. Pokud nástřik vykazuje matový vzhled je možno jej vyleštit bavlněnou hadrou. Výkonnost separátoru může být vylepšena dalším nástřikem po provedení několika prvních výrobních cyklů.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství		čirá kapalina		Vůně		rozpouštědlová

Hustota			0,72			Bod vzplanutí		7°C

Speciální podmínky			ROM 100 je hydrofobní, „natahuje“ do sebe vlhkost,

skladujte produkt pečlivě uzavřený

Skladovatelnost			1 rok neotevřené balení

Balení					5 litrů