Ambersil ROM 300

Separátor pro rotační separaci  na vodní bázi

Ambersil ROM 300 je speciálně navržený separační produkt pro široké použití v rotačních formách. Při správné aplikaci produktu na předehřátý povrch formy dojde k vytvoření tenkého, netečného a teplotně stálého filmu určeného k vícenásobnému použití na mnoha typech polyetylenu a polypropylenu.

Výhody

Rychlé vytvrdnutí	Nehořlavý	Jednoduše aplikovatelný	Vícenásobná separace

Příprava formy

Nová forma – forma musí být odmaštěná a suchá, musejí být odstraněny veškeré zbytky z předchozích výrobních cyklů

Nová forma – odstraňte veškeré zbytky separátorů, reziduí, oxydantů a pečlivě vyčistěte veškerá hůře přístupná místa.

Aplikace

Aplikujte Ambersil ROM 300 na povrch formy v rozmezí 60°C až 204°C pouze stříkáním. Aplikujte 4-6 nástřiků . Před nasazení formy do výroby nechejte produkt dostatečně vyzrát (60°C teplá forma 25 minut, 95°C teplá forma 10 minut, 150°C teplá forma 4 minuty).

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství		mléčná kapalina

Vůně				jemná, nevýrazná

Hustota			0,97

Bod vzplanutí		nehořlavý produkt

Balení				25 a 200 litrů