AGEUS 12-22

Nízkopevnostní závitový zajišťovač

Ageus 12-22 je anaerobní, bez vzduchu vytvrzující lepidlo, která je určeno na nízko pevnostní  zajišťování závitových spojů, které jsou v budoucnu snadno rozebíratelné.  Produkt vytvrdne pouze na kovových površích, kde poskytuje vysokou odolnost proti vibracím a šokům.

Produkt je vhodný pro veškeré typy malých šroubových spojení. Na galvanických površích je doporučeno použití primeru. Nedoporučeno pro plastové povrchy.

Použití:

- Zajistěte aby aplikační místo bylo suché a čisté.

- Aplikační místo odmastěte Ageus SuperČistič

- Aplikujte produkt na zařízení.

- V případě nutnosti použijte primer A. Použití primeru snižuje zajišťovací sílu až o 30%.

Fyzikální charakteristiky:

Tvrdidlo						dimetakrylát

Barva							purpurová

Teplotní rozsah					od -55°C do +150°C

Hodnota zajištění					nízko pevnostní

Vyplnění prostoru v toleranci			do 0,20 mm (max. M36)

Vytvrzení do 						15 - 30 minut při 25°C

Vytvrzení do funkčního zatížení			1 – 3 hodin

Plné vytvrzení					5 – 10 hodin

Viskozita						1200 – 1500cps

Hustota						1.1 – 1.15

Skladovatelnost					12 měsíců

Dodávaná balení					50 ml a 250 ml plastová lahvička

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.