VARYBOND 15-42

Těsnění pro hydraulické systémy

Varybond 15-42 je středně pevnostní anaerobní, bez vzduchu vytvrzující produkt, který je určen pro těsnění cylindrických a konických závitových konektorů do velikost 3/4“ proti tlaku jakož i proti průtlačným tlakům. Má excelentní chemickou odolnost vůči průmyslovým hydraulickým kapalinám a mazivům.

Použití:

- Pro dosažení nejlepšího výsledku očistěte a odmastěte povrch LPS Zero Tri.

- Aplikujte produkt.

- Sestavte spojení.

Fyzikální charakteristiky:

Chemický základ					diester metakrylátové kyseliny

Barva							hnědá/ fluorescenční

Viskozita						500 - 700

Hustota						1,05

Teplotní rozsah					od -55°C do +200°C

Vyplnění prostoru v toleranci			do 0,15 mm

Max. těsnící rozsah					do 3/4“

Inicializační vytvrzení do 				10 - 20 minut

Funkční vytvrzení					1 - 3 hodin

Plné vytvrzení					3 - 6  hodin

Skladovatelnost					12 měsíců

Dodávaná balení					50, 250 ml plast. lahv., 10 litrů plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.