AGEUS  12-43

středně pevnostní zajišťovač spojů

AGEUS 12-43 je anaerobní, bez vzduchu vytvrzující lepidlo, která je určeno na středně pevnostní zajišťování závitových spojů. Zajištění je v budoucnu odstranitelné a uvedený produkt je možno použít jako denně používaný zajišťovač. Po aplikaci produkt nestéká, nezkapává ani nepenetruje v aplikačním místě. Po aplikaci přípravku jdou sestavené díly lehce nastavit díky mazacím schopnostem produktu.

Produkt nahrazuje podložky a plastové vložky. Zajišťuje šrouby, matice na klasických zařízeních i hydraulických systémech. Použitelné na převodových skříních, hnacích hřídelích, víku ložisek ….

Poskytnuté zajištění je v budoucnu rozebíratelné. Při použití klasických nástrojů se jeví spojení jako nerozebíratelné (při prvním pokusu), ale po dalších pokusech dojde k povolení. Velmi rychle zasychá a lze jej použít i s na galvanicky ošetřených povších, nerezavějící nebo vysoce legované oceli.

Použití:

- Zajistěte aby aplikační místo bylo suché a čisté.

- Aplikační místo odmastěte AGEUS SuperČistič

- Aplikujte produkt na zařízení.

- V případě nutnosti použijte primer A . Použití primeru snižuje zajišťovací sílu až o 30%.

Fyzikální charakteristiky:

Tvrdidlo						dimetakrylát

Barva							modrá-fluorescenční

Teplotní rozsah					od -55°C do +150°C

Hodnota zajištění					středně pevnostní

Vyplnění prostoru v toleranci			do 0,25 mm (max. M36)

Vytvrzení počáteční(ponechte v klidu)		2 – 4 minuty

Vytvrzení do funkčního zatížení			0,5 – 1 hodina

Plné vytvrzení					1 - 3 hodiny

Viskozita						2.000 - 4.000 mPa·s

Hustota						1.12

Skladovatelnost					12 měsíců

Dodávaná balení					3 a 10 ml hliníková tuba, 50 ml a 250 ml

plastová lahvička

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.