AGEUS 12-62

Vysoko pevnostní zajišťovač spojů

Ageus 12-62 je anaerobní, bez vzduchu vytvrzující červené lepidlo, která je určeno na vysoce pevnostní zajišťování závitových spojů vystavených šokům, vibracím a stresovým zatížením. Vytvrzený produkt je odolný chemikáliím, ropným látkám, mazivům a většině průmyslových kapalin a plynů.

Produkt nahrazuje dvojité zajišťování (kontramatky) nebo svařování kritických spojů. Rozebíratelnost běžnými nástroji je téměř nemožná. Nahřátí spoje nad maximální teplotu je doporučená metoda pro odstranění vazební síly produktu.

Použití:

- Zajistěte aby aplikační místo bylo suché a čisté.

- Aplikační místo odmastěte Ageus SuperČistič

- Aplikujte produkt na zařízení.

- V případě nutnosti použijte primer A. Použití primeru snižuje zajišťovací sílu až o 30%.

Fyzikální charakteristiky:

Tvrdidlo						dimetakrylát

Barva							červená

Teplotní rozsah					od -55°C do +150°C

Hodnota zajištění					vysoko pevnostní

Vyplnění prostoru v toleranci			do 0,25 mm (max. M36)

Vytvrzení počáteční ( ponechte v klidu)		10-20 minut

Vytvrzení do funkčního zatížení			2 – 4 hodiny

Plné vytvrzení					3 - 6 hodin

Viskozita						1200-1800 a 5000 – 7000 cps

Hustota						1.1 – 1.15

Skladovatelnost					12 měsíců

Dodávaná balení					50 ml a 250 ml plastová lahvička

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.