VARYBOND 12-45

středně pevnostní zajišťovač spojů a těsnění

Varybond 12-45 je anaerobní, bez vzduchu vytvrzující lepidlo, která je určeno na středně pevnostní zajišťování a těsnění závitových spojů. Má vynikající odolnost vůči chemikáliím a teplotám. Vytvrzuje velmi rychle, dokonce i na galvanicky ošetřených površích a na nerez oceli.

Použití:

- Zajistěte aby aplikační místo bylo suché a čisté.

- Aplikační místo odmastěte LPS Zero Tri

- Aplikujte produkt na zařízení.

Fyzikální charakteristiky:

Tvrdidlo						diester metakrylátové kyseliny

Barva							modrá / fluorescenční

Teplotní rozsah					od -55°C do +150°C

Hodnota zajištění					středně pevnostní

Vyplnění prostoru v toleranci			do 0,25 mm (max.M36)

Vytvrzení do 						5-15 minut

Vytvrzení do funkčního zatížení			0,5 – 1 hodina

Plné vytvrzení					1-3 hodiny

Hustota						1.12

Skladovatelnost					12 měsíců

Dodávaná balení					250 ml plast. lahvička, 10 l plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.