AGEUS 12-75

vysoko pevnostní zajišťovač spojů a těsnění

Ageus 12-75 je anaerobní, bez vzduchu vytvrzující lepidlo, která je určeno na trvalé - vysoce pevnostní zajišťování a těsnění závitových spojů na trubkových spojeních. Vytvrzený produkt je odolný vysokým teplotám a širokému spektru chemických látek.

Použití:

- Zajistěte aby aplikační místo bylo suché a čisté.

- Aplikační místo odmastěte Ageus SuperČistič

- Aplikujte produkt na zařízení.

- V případě nutnosti použijte primer A. Použití primeru snižuje zajišťovací sílu až o 30%.

Fyzikální charakteristiky:

Chemický základ					diester metakrylátové kyseliny

Barva							červená / fluoresenční

Viskozita						8000 – 12000 cps

Teplotní rozsah					od -55°C do +200°C

Hodnota zajištění					vysoce pevnostní

Vyplnění prostoru v toleranci			do 0,20 mm(max.M36)

Vytvrzení do 						1-3 hodin

Vytvrzení do funkčního zatížení			3-6 hodin

Plné vytvrzení					12-24 hodin

Hustota						1.1

Skladovatelnost					12 měsíců

Dodávaná balení					250 ml plastová lahvička, 10 litrů

plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.

;