AGEUS 15-86

vysoko pevnostní zajišťovač spojů a těsnění

Ageus 15-86 je anaerobní, bez vzduchu vytvrzující lepidlo, která je určeno na trvalé - vysoce pevnostní zajišťování a těsnění závitových spojů. Produkt zajišťuje šrouby do průměru 25 mm, kde vytváří těsnění a odolává korozi. Má vynikající odolnost vůči chemikáliím, palivům, mazivům a většině průmyslových kapalin a plynům.

Produkt nahrazuje dvojité zajišťování (kontramatky) nebo svařování kritických spojů. Použití produktu umožňuje snížit tloušťku (sílu) odlitků, eliminuje praskání odlitků při sestavování nehybných uložení. Viskozita produktu je vhodná pro použití na jemné a střední závity na zařízeních, které nebudou vyžadovat demontáž.

Díky svým charakteristikám je produkt například velmi vhodný pro použití v oblasti klimatizací, větrání, chlazení a dalších podobných zařízeních, které používají agresivní chemikálie.

Nahřátí spoje nad maximální teplotu je doporučená metoda pro odstranění vazební síly produktu

Použití:

- Zajistěte aby aplikační místo bylo suché a čisté.

- Aplikační místo odmastěte Ageus SuperČistič

- Aplikujte produkt na zařízení.

- V případě nutnosti použijte primer A. Použití primeru snižuje zajišťovací sílu až o 30%.

Fyzikální charakteristiky:

Tvrdidlo						dimetakrylát

Barva							červená

Viskozita						6000 – 7000 cps

Teplotní rozsah					od -55°C do +150°C

Hodnota zajištění					vysoce pevnostní

Vyplnění prostoru v toleranci			do 0,30 mm (max.2 “)

Vytvrzení do 						40-60 minut

Vytvrzení do funkčního zatížení			6-12 hodin

Plné vytvrzení					12-24 hodin

Hustota						1.1

Skladovatelnost					12 měsíců

Dodávaná balení					250 ml plastová lahvička, 10 litrů

plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.