VARYBOND 14-15

Sekundové lepidlo

Varybond 14-15 je vynikající sekundové lepidlo s delší dobou tuhnutí pro součástky, které jsou složeny z materiálů s rozdílnou teplotní roztažností. Díky své viskozitě je produkt vhodný pro lepení porézních materiálů, kde vysoce tekutá lepidla neuspějí.

Doporučené aplikace na površích:

Plast x kov, guma x kov, slinuté materiály, ferity, keramika

Použití:

- Pro dosažení nejlepšího výsledku očistěte a odmastěte povrch LPS Zero Tri

- Použijte aktivátor (primer) pro savé povrchy a pro aktivaci neaktivních (pasivních) povrchů – především plastů. Pamatujte však, že použití aktivátoru snižuje vazební sílu.

- Aplikujte produkt pouze na jeden lepený povrch.

- Držte dohromady po dobu několika sekund až je dosažena manipulační pevnost

Fyzikální charakteristiky:

Tvrdidlo						ethyl cyanoakrylát

Barva							čirá

Teplotní rozsah					od -30(C do +80(C

Bod měknutí						165(C

Viskozita						1 000 – 1 300 cps

Hustota						1.08

Skladovatelnost					6 měsíců při pokojové teplotě

Doba zaschnutí na

Hliník x hliník					50 – 70 sekund

Polykarbonát x polykarbonát		8 – 12 sekund

EPDM x EPDM				5 – 8 sekund

SBR x SBR guma				5 – 8 sekund

Plné vytvrzení					do 24 hodin

## Hodnoty plně vytvrzeného filmu

Mez pevnosti v tahu (hliník x hliník)		25 N/mm2 (DIN EN 1465)

Tahové síly na

EPDM x EPDM guma ø18			> 200 N

SBR x SBR guma ø16			> 1 800 N

Dodávaná balení					20, 50, 500 ml plast. lah, 10 litrů plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5(C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.