VARYBOND 12-90

Kapilární lepidlo a těsnivo

Varybond 12-90 je anaerobní, bez vzduchu velmi rychle vytvrzující kapalina s nízkou viskozitou, díky která je schopna v pórech a spárách zajišťovat kovové části.

Varybond 12-90 je určen k zamezení ztrát nezajištěných kovových částí, k utěsnění netěsných a prolínajících zařízení (porézní sváry, netěsné nýty apod.)

Varybond 12-90 je rychlotuhnoucí anaerobní hmota, která díky penetraci zajišťuje součásti v již sestavených spojeních a vytvrzuje do houževnatého nerozpustitelného polymeru. Produkt je často využíván pro dodatečné zatěsnění svárů, porezity a vlasových trhlinek. Produkt fluoreskuje za použití UV lampy, což může být využito při inspekčních pracích.

Použití:

- Zajistěte aby aplikační místo bylo suché a čisté.

- Aplikační místo odmastěte LPS Zero Tri

- Aplikujte produkt na zařízení, event. použijte štětec pro vetření do trhlinek

- Nízké teploty, větší spáry nebo pasivní povrchy mohou vyžadovat použití primeru F. Použití primeru snižuje schopnost produktu zajišťovat a penetrovat. Zahřívání urychluje vytvrzení produktu.

Fyzikální charakteristiky:

Tvrdidlo						dimetakrylát

Barva							zelená

Doba vytvrzení s aktivátorem			nedoporučováno

Viskozita 						10-20 cps

Vyplnění spáry do max.				0,07 mm(Max.do M5)

Vytvrzení počáteční(ponechte v klidu)		10 – 20 minut při 25°C

Vytvrzení do funkčního zatížení			2 – 4 hodiny

Plné vytvrzení					3 -6 hodin

Teplotní rozsah použití				od -55°C do +150°C

Skladovatelnost					12 měsíců

Vyráběné balení					50 ml a 250 ml

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí. Skladujte v chladných a suchých místech bez přístupu slunečního záření. Skladovatelnost produktu je minimálně 12 měsíců při pokojové teplotě.