AGEUS 16-41

Univerzální středně pevnostní vymezovač ložisk. vůle

Ageus 16-41 je anaerobní, bez vzduchu vytvrzující lepidlo, která je určeno jako univerzální středně pevnostní zajištění ložisek v pouzdru a kolech. Nahrazuje mechanické zajištění jako jsou klínky, pružiny, pera, čepy a kolíky.

Použití:

- Zajistěte aby aplikační místo bylo suché a čisté.

- Aplikační místo odmastěte Ageus SuperČistič

- Aplikujte produkt na zařízení.

- V případě nutnosti použijte primer A. Použití primeru snižuje zajišťovací sílu až o 30%.

Fyzikální charakteristiky:

Chemický základ					diester metakrylátové kyseliny

Barva							žlutá

Teplotní rozsah					od -50°C do +150°C

Hodnota zajištění					vysoce pevnostní

Vyplnění prostoru v toleranci			do 0,15 mm

Maximální velikost závitu				M12

Inicializační vytvrzení do 				5 – 10 minut

Funkční vytvrzení					30 – 40 minut

Plné vytvrzení					3 - 6 hodin

Viskozita						500 - 600 cps

Hustota						1.07

Skladovatelnost					12 měsíců

Dodávaná balení					50 ml a 250 ml plastová lahvička, 10 litrů

plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.