AGEUS 12-71

Vysoko pevnostní zajišťovač spojů

Ageus 12-62 je anaerobní, bez vzduchu velmi rychle vytvrzující lepidlo, která je určeno na vysoce pevnostní zajišťování závitových spojů, kuličkových a válečkových ložisek, které nebudou do budoucna rozebírány.

Použití:

- Zajistěte aby aplikační místo bylo suché a čisté.

- Aplikační místo odmastěte Ageus SuperČistič

- Aplikujte produkt na zařízení.

- V případě nutnosti použijte primer A. Použití primeru snižuje zajišťovací sílu až o 30%.

Fyzikální charakteristiky:

Tvrdidlo						dimetakrylát

Barva							zelená / fluorescenční

Teplotní rozsah					od -55°C do +150°C

Hodnota zajištění					vysoko pevnostní

Vyplnění prostoru v toleranci			do 0,15 mm (max. M20)

Vytvrzení počáteční ( ponechte v klidu)		10 - 20 minut

Vytvrzení do funkčního zatížení			1 - 3 hodiny

Plné vytvrzení					5 - 10 hodin

Viskozita						400 – 600 cps

Hustota						1,11

Skladovatelnost					12 měsíců

Dodávaná balení					50 ml a 250 ml plastová lahvička

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.