AGEUS 16-38

Vysoko pevnostní vymezovač ložiskové vůle

Ageus 16-38 je anaerobní, bez vzduchu velmi rychle vytvrzující lepidlo, která je určeno pro nejvyšší pevnost ve střihu a smyku, jako i pro dynamické zatížení. Vhodné pro upevnění kol na hřídeli, spojení statoru a rotoru v elektro motorech, upevnění napínacích a vodících kladek řemenu.

Použití:

1.   Zajistěte aby aplikační místo bylo suché a čisté.

- Aplikační místo odmastěte Ageus SuperČistič

- Aplikujte produkt na zařízení.

- V případě nutnosti použijte primer A . Použití primeru snižuje zajišťovací sílu až o 30%.

Fyzikální charakteristiky:

Chemický základ					ester metakrylátové kyseliny

Barva							zelená / fluorescenční

Teplotní rozsah					od -55°C do +150°C

Hodnota zajištění					vysoce pevnostní

Vyplnění prostoru v toleranci			do 0,2 mm

Maximální velikost závitu				M36

Inicializační vytvrzení do 				2 - 5 minut

Funkční vytvrzení					30 - 60 minut

Plné vytvrzení					do 2 - 4 hodiny

Viskozita						2000 - 3000 cps

Hustota						1,1

Skladovatelnost					12 měsíců

Dodávaná balení					50 ml a 250 ml plastová lahvička, 10 litrů

plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.