VARYBOND 16-40

Vysoko pevnostní vymezovač ložiskové vůle

Varybond 16-40 je anaerobní, bez vzduchu pomalu vytvrzující lepidlo, která je určeno na vysoce pevnostní uchycení cylindrického lisovaného uložení nebo uchycení uložení lisovaného za tepla.

Použití:

- Zajistěte aby aplikační místo bylo suché a čisté.

- Aplikační místo odmastěte LPS Zero Tri

- Aplikujte produkt na zařízení.

Fyzikální charakteristiky:

Chemický základ					ester metakrylátové kyseliny

Barva							zelená / fluorescenční

Teplotní rozsah					od -50°C do +175°C

Hodnota zajištění					vysoce pevnostní

Vyplnění prostoru v toleranci			do 0,15 mm

Maximální velikost závitu				M20

Inicializační vytvrzení do 				1 – 2 hodiny

Funkční vytvrzení					12 – 24 hodiny

Plné vytvrzení					20 – 24 hodiny

Viskozita						400 - 600 cps

Hustota						1.1

Skladovatelnost					12 měsíců

Dodávaná balení					50 ml a 250 ml plastová lahvička, 10 litrů

plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.