AGEUS 16-48

Vysoko pevnostní a teplotní vymezovač ložiskové vůle

Ageus 16-48 je anaerobní, bez vzduchu velmi rychle vytvrzující lepidlo, která je určeno do vysokých teplot, pro cylindrické části s vynikající odolností vůči kyselinám, zásadám a vodě.

Použití:

- Zajistěte aby aplikační místo bylo suché a čisté.

- Aplikační místo odmastěte LPS Zero Tri

- Aplikujte produkt na zařízení.

Fyzikální charakteristiky:

Chemický základ					diester metakrylátové kyseliny

Barva							zelená / fluorescenční

Teplotní rozsah					od -55°C do +175°C

Hodnota zajištění					vysoce pevnostní

Vyplnění prostoru v toleranci			do 0,15 mm

Maximální velikost závitu				M20

Inicializační vytvrzení do 				2 - 5 minut

Funkční vytvrzení					30 – 60 minut

Plné vytvrzení					2 - 4 hodin

Viskozita						400 - 600 cps

Hustota						1.1

Skladovatelnost					12 měsíců

Dodávaná balení					50 ml a 250 ml plastová lahvička, 10 litrů

plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.